保护膜储存和使用指南

SG Polymask表面保护膜是有粘合剂涂层的 “掩蔽膜”，它应用在各种各样物体的表面, 起着临时短暂的表面保护作用.SurfaceGuard公司所用的粘合剂是水溶性丙烯酸类的各种配方粘合剂，它对压力有敏感性.每种保护膜产品都是根据对客户材质表面评估，测样和试验而特别定制的.我们评估及质量控制程序都是为了保证提供最有效的保护膜来保护你们的产品.然而，各种贮藏和应用条件的变化会产生负面影响保护膜的使用效果.如果保护膜使用过程有不良情况，请与你们当地的销售人员沟通.通常使用规则是：极度热冷，紫外线辐射及潮湿条件下会降低保护膜的保护性能.以下是产品应用指南，遵循以下指南可以确保你的保护膜产品发挥最佳功效.

贮存建议

- 保护膜产品应贮存在原装袋或运输箱盒里，使用时再启封

- 温度范围在50°-90°F华氏温度（即10°-33°C摄氏温度）

- 相对湿度范围40%-60%

- 远离极热极冷超常温度，直射太阳光，水，溶剂及其它污染物

- 调整保护膜库存，以先进先出方式，确保产品在六个月保质期限内使用

应用指南

- 环境和基板(被保护的物体表面)温度应在60°-90°F华氏温度（15°-33°C摄氏）内使用保护膜最佳. 温度较冷将会降低保护膜和基板之间的原始贴附力

- 表面应该是干燥清洁的无润滑剂，溶剂或者其它污染物

- 应用压力不应该超出初样测试及验证范围

使用保护膜之后

- 不要贮存贴有保护膜的基板大于六个月

- 贮存贴有保护膜的基板在60°-90°F华氏温度（15°-33°C摄氏）的货库里，不能暴露在极度温差变化的条件下

- 贮存贴有保护膜的基板相对湿度应该在40%-60%范围内

- 远离太阳直射，水，溶剂及污染物，如果暴露在所述条件下可能会导致粘合剂转移（粘合剂残留在物体表面）

常见问题与解答

如果我的保护膜已经有六个多月了怎么办？

如果你想继续使用已超过六个月的产品，我们可以测试你的保护膜，给你使用建议

如果我们的保护膜在粘贴或者掲掉时遇上极高低温，会发生什么情况？

如果贴膜基板或者保护膜卷存放在90°F(33°C)以上温度中，粘合剂就会变软，粘性和剥离性能可能增高，原始粘附基板的力量会更强. 如在高温下揭掉保护膜，膜会松弛，可能会被拉伸，撕裂或者粘合剂会转移. 轻轻沿着90度角度揭掉保护膜会避免粘合剂转移，揭得也比较干净.

如果我们的保护膜在粘贴或者掲掉时遇上极度低温，会发生什么情况？

粘贴时候温度低于60°F(15°C)会影响粘附效果. 当粘贴保护膜时，工作室和需保护物体表面应接近60°F(15°C)为佳. 一旦粘贴完毕，温度超常就不是大问题了. 如果要在30°F(0°C)温度以下揭掉保护膜，冰冻的保护膜要从物体表面揭掉可能比较难，也可能会损伤物体表面导致粘合剂转移即残留物留在表面. 所以为了轻易干净揭掉保护膜，贴膜及物体表面最佳温度应该保持在45°F(7°C)以上.

如果粘贴或者揭掉保护膜在极度潮湿的条件下，会发生什么情况？

长期暴露在高度潮湿的条件下会减弱保护膜和物体界面间的粘合力.粘合剂转移可能起因于此.最好的做法是等潮湿的贴膜（可能来自于晨露，雾气，或者雨水）彻底干透后再揭掉.保护膜过度潮湿通常可以通过视觉观察到，在贴膜上会出现蓝灰色的气泡，这叫做“脸红”，是太潮湿的表征.当潮湿的表面干燥后，保护膜会变成清水色.保护膜的水敏感性不同，有些强有些弱.请咨询SurfaceGuard销售服务人员帮你选择正确的保护膜来保护你的产品.

如果我们的保护膜暴露在强烈的太阳光下，会发生什么情况？

太阳光和紫外线辐射会严重影响不含抗紫外线的涂层保护膜的内部结构. 不抗紫外线的保护膜不应暴露在室外超过14天.  如果在室外暴露大于14天，就会出现膜体分解，变脆导致粘合剂转移的危险. 我们的标准抗紫外线保护膜可以保护表面高达90天. 我们还有能承受更长暴露时间的抗紫外线保护膜.请咨询SurfaceGuard销量人员，查询如何选择针对你们产品的保护膜.

如果我遇到粘合剂转移（残留在物体表面）怎么办？

很多种情况会导致粘合剂转移.主要原因已经在上面阐述过了.小面积的转移可以用摩擦酒精（异丙醇）擦掉.用一块干净的布，沾些酒精擦拭，粘合剂就会溶解.另外也可以用有机清洁剂清洁表面残留物.如果你注意到有粘合剂残留在物体表面，请跟销售人员联系，我们会收集有关信息并解决问题.

保护膜术语和定义

- 剥离(指数)： 是用多大外力揭掉基板上的保护膜；计算单位是每英寸多少盎司即盎司/英寸. 要计算揭掉保护膜用的总外力，就是用剥离指数乘上覆盖表面的宽度[例如，你用一个剥离指数为8的保护膜用在24英寸宽的基板上，算下来是: 8盎司/英寸X24英寸 = 192盎司，也就是用12英磅的外力剥掉保护膜（192盎司 = 12英磅, 因为16盎司 = 1英磅)]

- 粘度：是有多粘的意思. 你把手指直接插入粘合剂再拔出. 这可测试粘合剂多快能抓到基板上.

- 纯粹值（粘合剂对薄膜的粘附能力）：当揭掉保护膜时，是扺抗粘合剂从保护膜脱离导致粘合剂残留在物体表面上的能力

- 斑点： 是当保护膜掲掉后，留在物体表面的“水圈”或斑点. 观察发现，是保护膜与物体之间的气泡所致

- 重影：当保护膜揭掉后，从不用角度或者斜光看物体表面时，会看到光霾. 这通常是保护膜与物体界面间的化学反应及脱气所致. 保护膜上的粘合剂种类可能和物体表面不相容或者刚刚制造出来的物体在脱气阶段就被贴上了保护膜.

- 界面面积： 是保护膜涂层与物体表面接触的面积

- 粘合剂残留物（又名“转移”）： 当保护膜揭掉后，残留在物体表面上的残留物.